Q/JLY

湖南金利源新材料科技有限公司企业标准

Q/JLY  W001-2018

水性丙烯酸树脂

2018-07-01发布                       2018-07-01实施

湖南金利源新材料科技有限公司     发布

Q/JLY  W001-2018

前   言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由湖南金利源新材料科技有限公司提出并起草。

本标准主要起草人：张继德、成畅。

本标准于2018年首次发布。

Q/JLY  W001-2018

水性丙烯酸树脂

1  范围

本标准规定了各类水性丙烯酸树脂的技术要求、实验方法、检验规则及标志、包装、运输、存储。

2  规范性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可上的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T  1723-1993  涂料粘度测定方法

GB/T  1724-1979  色漆、清漆和塑料    不挥发物的测定

GB/T  3186-2006  色漆、清漆和色漆与清漆用原材料取样

GB/T  8170-2008  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T  9750-1998  涂料产品包装标志

GB/T  13491-1992 涂料产品包装通则

HG/T  2458-1993  涂料产品检验、运输和储存通则

JJF  1070-2005    定量包装商品净含量计量检验规则

3  产品分类

3.1  水性丙烯酸树脂

主要包括水性金属防腐树脂Antic-2111、Antic-2112、Antic-2128、Antic-2307；水性阻尼树脂ZN-207、ZN-208、ZN-209；水性木器树

Q/JLY  W001-2018

脂WO-4109、WO-4208、WO-4128、WO-4227、WO-4105；水性塑胶树脂PC-5121、PC-5216；水性玻璃涂料树脂GC-7107、GC-7216、 GC-7121。

4  要求

4.1  技术要求

4.1.1 水性丙烯酸树脂的产品性能应符合表1的技术要求。

表1  技术要求

| 项目 | 技术指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颜色及外观 | 不挥发物/% | 粘度/mPas | pH值 |
| Antic-2111 | 乳白至半透明液体 | 48±2 | 20-500 | 7.0-9.0 |
| Antic-2112 | 乳白至半透明液体 | 42±2 | 20-500 | 7.0 |
| Antic-2128 | 乳白至半透明液体 | 48±2 | 20-500 | 7.0 |
| Antic-2307 | 乳白至半透明液体 | 75±2 | 30000-60000 | - |
| ZN-207 | 乳白至半透明液体 | 42±2 | 20-500 | 7.0 |
| ZN-208 | 乳白至半透明液体 | 42±2 | 20-500 | 7.0 |
| ZN-209 | 乳白至半透明液体 | 42±2 | 20-500 | 7.0 |
| WO-4109 | 乳白至半透明液体 | 40±2 | 20-500 | 7.0 |
| WO-4208 | 乳白至半透明液体 | 40±2 | 20-500 | 7.0 |
| WO-4128 | 乳白至半透明液体 | 40±2 | 20-500 | 7.0 |
| WO-4227 | 乳白至半透明液体 | 40±2 | 20-500 | 7.0 |
| WO-4105 | 乳白至半透明液体 | 40±2 | 20-500 | 7.0 |
| PC-5121 | 乳白至半透明液体 | 40±2 | 20-500 | 7.0 |
| PC-5216 | 乳白至半透明液体 | 40±2 | 20-500 | 7.0 |
| GC-7107 | 乳白至半透明液体 | 42±2 | 20-500 | 7.0 |
| GC-7216 | 乳白至半透明液体 | 42±2 | 20-500 | 7.0 |
| GC-7121 | 乳白至半透明液体 | 42±2 | 20-500 | 7.0 |

Q/JLY  W001-2018

4.1.2  净含量及允许偏差

不大于50kg包装规格的允许偏差按《定量包装商品计量监督管理办法》执行，大于50kg包装规格的允许偏差为±1%。

5  试验方法

5.1  取样

按照GB/T 3186-2006的规定进行取样，取样量根据检验需要而定。

5.2  颜色及外观

在容量约为500ml的无色透明容器中，注入（250-300）ml样品后，摇匀。目视观察。

5.3  不挥发物

按照GB/T 1725-2007的规定进行。烘烤条件为：（105±1）℃/4h。

5.4  粘度

按照GB/T 2794-1995的规定进行。测试温度为25℃。

5.5  pH值

在容量为300ml的容器中，按树脂/去离子水=1/4的比例配置均匀溶液，再用精密pH试纸测试。

6  标志、包装、运输和存储

6.1  标志

产品容器外应附有标签，其内容包括产品名称、批号、净重、商标、生产厂名、厂址、执行标准编号和生产日期。

6.2  包装

产品应包装在清洁和密封的容器中。

6.3  运输

产品在运输时，应防止雨淋、日光暴晒和5℃以下低温。

6.4  存储及保质期

Q/JLY  W001-2018

6.4.1  产品在存放时应保持通风、干燥、防止日光直接照射，存储温度为5℃-30℃。

6.4.2  保质期：产品自生产之日算起保质期为12个月。超过保质期，可按本标准规定的项目进行检验，如符合要求，仍可继续使用。